| Menu |  | INICIO |
| --- | --- | --- |

GOLILLA BELEVILLE DIN 2093.

Los Muelles de platillo, también conocidos como golillas Beleville o golillas Belleville, resorte platillo, golillas elásticas Din 2093 o muelles de disco, son golillas cónicas que ofrecen una fuerza elastica axial proporcional a la deformación a la que son sometidas en la misma dirección. Al poder utilizarse apiladas, nos permiten diseñar muelles a medida de nuestras necesidades. Son piezas sumamente precisas. Están diseñadas para soportar un alto número de ciclos su característica fundamental es que se pueden obtener grandes valores de fuerza en espacios reducidos. Sus procedimientos de fabricación están definidos por la norma DIN 2093

#### Tabla calculos de tensiones de las golillas Plato .PDF

| d; D; Platillo Grueso. H12; h12; e; A; f; Carga en (Kgf); Peso. curso; (Kg/ 1000). 4,2; 8,0; 0,40; 0,60; 0,15; 21; 0,120. 5,2; 10,0; 0,50; 0,75; 0,19; 34; 0,225. 6,2; 12,5; 0,70; 1,00; 0,22; 67; 0,504. 7,2; 14,0; 0,80; 1,10; 0,22; 81; 0,704. 8,2; 16,0; 0,90; 1,25; 0,26; 103; 1.050. 9,2; 18,0; 1,00; 1,40; 0,30; 128; 1,471. 10,2; 20.0; 1,10; 1,55; 0,34; 155; 1,994. 11,2; 22,5; 1,25; 1,75; 0,37; 195; 2,922. 12,2; 25,0; 1,50; 2,05; 0,41; 298; 4.367. 14,2; 28,0; 1,50; 2,15; 0,49; 290; 5.025. 16,3; 31.5; 1,75; 2,45; 0,52; 398; 7,784. 18,3; 35,5; 2,00; 2,80; 0,60; 528; 11.360. 20,4; 40,0; 2,25; 3,15; 0,67; 660; 16.350. 22,4; 45,0; 2,50; 3,50; 0,75; 790; 23,280. 25,4; 50,0; 3,00; 4.10; 0,82; 1220; 34.200. 28,5; 56,0; 3,00; 4,30; 0,87; 1150; 42.750. 31,0; 63,0; 3,50; 4.90; 1,05; 1530; 64.400. 36,0; 71,0; 4,00; 5.60; 1,20; 2.100; 92,000. 41,0; 80,0; 5,00; 6.70; 1,28; 3.500; 145.000. 46,0; 90,0; 5,00; 7,00; 1,50; 3.200; 182.860. 51,0; 100,0; 6,00; 8.20; 1,65; 4.900; 270,860. 57,0; 112,0; 6,00; 8,50; 1.88; 4.500; 342,000. 64,0; 125,0; 8,00; 10,60; 1,95; 8.800; 563,200. 72,0; 140,0; 8,00; 11,20; 2,40; 8.700; 707.200. 82,0; 160.0; 10,00; 13,50; 2,60; 14.000; 1.158.300. 92,0; 180,0; 10,00; 14.00; 3,00; 12.800; 1.466,700. 102,0; 200,0; 12,00; 16.20; 3,15; 18.700; 2.160.000. 112,0; 225,0; 12,00; 17,00; 3,75; 17.500; 2.790,000. 127.0; 250,0; 14,00; 19.00; 4,20; 25.000; 3.962,000. | d; D; Platillo Delgado. H12; h12; e; A; f; Carga en (Kgf); Peso. curso; (Kg/ 1000). 4,2; 8,0; 0,30; 0.55; 0.19; 12; 0,09. 5,2; 10,0; 0,40; 0,70; 0,22; 21; 0,18. 6,2; 12,5; 0,50; 0,85; 0,26; 30; 0,36. 7,2; 14,0; 0,50; 0.90; 0,30; 28; 0,44. 8,2; 16,0; 0,60; 1.05; 0,34; 42; 0.70. 9,2; 18,0; 0,70; 1,20; 0,37; 58; 1,03. 10,2; 20.0; 0,80; 1,35; 0,41; 76; 1,45. 11,2; 22,5; 0,80; 1,45; 0,49; 72; 1,87. 12,2; 25,0; 0,90; 1,60; 0.52; 68; 2,62. 14,2; 28,0; 1,00; 1,80; 0,60; 113; 3,35. 16,3; 31.5; 1,25; 2,15; 0,67; 194; 5,56. 18,3; 35,5; 1,25; 2,25; 0,75; 173; 7,10. 20,4; 40,0; 1,50; 2,65; 0,86; 267; 10,90. 22,4; 45,0; 1,75; 3,05; 0,97; 372; 16.30. 25,4; 50,0; 2,00; 3,40; 1,05; 485; 22,80. 28,5; 56,0; 2,00; 3,60; 1,20; 452; 28,50. 31,0; 63,0; 2,50; 4,25; 1,31; 730; 46,00. 36,0; 71,0; 2,50; 4,50; 1,50; 690; 57,50. 41,0; 80,0; 3,00; 5,30; 1,72; 1070; 87,00. 46,0; 90,0; 3,50; 6,00; 1,88; 1450; 128,00. 51,0; 100,0; 3,50; 6,30; 2,10; 1330; 158,00. 57,0; 112,0; 4,00; 7,20; 2,40; 1830; 228.00. 64,0; 125,0; 5,00; 8,50; 2,65; 3100; 352,00. 72,0; 140,0; 5,00; 9,00; 3,00; 2850; 442.00. 82,0; 160.0; 6,00; 10,50; 3,40; 4200; 695,00. 92,0; 180,0; 6,00; 11,10; 3,80; 3800; 880.00. 102,0; 200,0; 8,00; 13,60; 4,20; 7800; 1.440,00. 112,0; 225,0; 8,00; 14,50; 4,85; 7200; 1.860,00. 127.0; 250,0; 10,00; 17,00; 5,25; 12200; 2.830,00. |
| --- | --- |

Link archivo Tabla calculos de tensiones de las golillas Plato en .PDF

Link Medidas de las Golillas Beleville en PDF para imprimir

* Las medidas de platillo con fondo AMARILLO Tratamos de mantener Stock Pemanente