|  | DIN 1460 REFORZADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HEAVY DUTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eje | Ranura (G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anillo (F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wt. (Ib/k) |  |  |  |  |  |  | Te (Ib.f) | Tg (ib.f) |  |  |
|  | S | G | Tol. | W | Tol. | n (mínimo) |  | d | t |  | Tol. |  | D | Tol. |  | C |  |  | C1 |  |  | L (máximo) |  | b |  |  | h (mínimo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 11.5 |  | 1.60 |  | 0.7 |  | 0.25 | 1.50 |  |  |  | 11.0 |  |  | 19.3 |  |  | 18.3 |  |  | 3.4 |  | 1.8 |  |  | 1.7 |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 17.500 |  |  |  | 1.130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 14.3 |  | 1.60 |  | 1.1 |  | 0.35 | 1.50 |  |  |  | 13.8 | +0.10 |  | 25.1 |  |  | 23.9 |  |  | 4.8 |  | 2.0 |  |  | 2.0 |  |  | 1.10 |  |  |  |  | 21.900 |  |  |  | 2.260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 15.2 | +0.00 | 1.60 |  | 1.2 |  | 0.40 | 1.50 |  |  |  | 14.7 | -0.36 |  | 26.5 |  |  | 25.2 |  |  | 5.0 |  | 2.5 |  |  | 2.0 |  |  | 1.19 |  |  |  |  | 23.400 |  |  |  | 2.410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 16.2 | -0.11 | 1.60 |  | 1.5 |  | 0.40 | 1.50 |  |  |  | 15.7 |  |  | 27.5 |  |  | 26.2 |  |  | 5.0 |  | 2.6 |  |  | 2.0 |  |  | 1.39 |  |  |  |  | 24.800 |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 17.0 |  | 1.60 |  | 1.5 |  | 0.50 | 1.50 |  | 0,06 |  | 16.5 |  |  | 28.7 |  |  | 27.2 |  |  | 5.1 |  | 2.7 |  |  | 2.0 |  |  | 1.56 |  |  |  |  | 26.300 |  |  |  | 4.070 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 17.8 |  | 1.60 |  | 1.8 |  | 0.60 | 1.50 |  |  |  | 17.5 | +0.13 |  | 29.9 |  |  | 28.2 |  |  | 5.2 |  | 2.5 |  |  | 2.0 |  |  | 1.45 |  |  |  |  | 27.800 |  |  |  | 4.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 19.0 | +0.00 | 1.85 |  | 1.5 |  | 0.50 | 1.75 |  |  |  | 18.5 | -0 42 |  | 31.5 |  |  | 30.0 |  |  | 5.5 |  | 3.0 |  |  | 2.0 |  |  | 2.19 |  |  |  |  | 34.100 |  |  |  | 4.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 21.0 | -0.13 | 1.85 |  | 1.5 |  | 0.50 | 1.75 |  |  |  | 20.5 |  |  | 34.5 |  |  | 33.0 |  |  | 6.0 |  | 3.1 |  |  | 2.0 |  |  | 2.42 |  |  |  |  | 37.500 |  |  |  | 4.980 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 21.8 | +0.00 | 1.85 |  | 1.8 |  | 0.60 | 1.75 |  |  |  | 21.3 |  |  | 35.7 |  |  | 34.0 |  |  | 6.1 |  | 3.2 |  |  | 2.0 |  |  | 2.60 |  |  |  |  | 39.200 |  |  |  | 5.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 22.9 |  | 1.85 |  | 1.7 |  | 0.55 | 1.75 |  |  |  | 22.2 |  |  | 37.1 |  |  | 35.5 |  |  | 6.3 |  | 3.2 |  |  | 2.0 |  |  | 2.76 |  |  |  |  | 40.900 |  |  |  | 5.880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 23.9 |  | 2.15 |  | 1.7 |  | 0.55 | 2.00 |  |  |  | 23.2 |  |  | 38.3 |  |  | 36.7 |  |  | 6.4 |  | 3.4 |  |  | 2.0 |  |  | 3.59 |  |  |  |  | 48.700 |  |  |  | 6.130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 24.4 | +0.00 | 2.15 |  | 2.4 |  | 0.80 | 2.00 |  |  |  | 23.6 | +0.21 |  | 39.7 |  |  | 37.6 |  |  | 6.6 |  | 3.3 |  |  | 2.0 |  |  | 3.65 |  |  |  |  | 50.600 |  |  |  | 7.840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 25.5 | -0.21 | 2.15 |  | 2.3 |  | 0.75 | 2.00 |  |  |  | 24.7 | -0.42 |  | 40.5 |  |  | 38.5 |  |  | 6.5 |  | 3.4 |  |  | 2.0 |  |  | 3.85 |  |  |  |  | 52.600 |  |  |  | 7.630 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 26.6 |  | 2.15 |  | 2.1 |  | 0.70 | 2.00 |  |  |  | 25.9 |  |  | 41.5 |  |  | 39.6 |  |  | 6.5 |  | 3.5 |  |  | 2.0 |  |  | 4.25 |  |  |  |  | 54.500 |  |  |  | 8.440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 27.6 |  | 2.15 |  | 2.1 |  | 0.70 | 2.00 |  |  |  | 26.9 |  |  | 42.5 |  |  | 40.6 |  |  | 6.5 |  | 3.8 |  |  | 2.0 |  |  | 4.30 |  |  |  |  | 56.500 |  |  |  | 7.650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 28.6 |  | 2.15 |  | 2.1 |  | 0.70 | 2.00 |  |  |  | 27.9 |  |  | 43.5 |  |  | 41.6 |  |  | 6.5 |  | 4.1 |  |  | 2.0 |  |  | 5.35 |  |  |  |  | 58.400 |  |  |  | 9.610 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 30.3 |  | 2.15 |  | 2.6 |  | 0.85 | 2.00 |  |  |  | 29.6 |  |  | 45.5 |  |  | 43.3 |  |  | 6.5 |  | 4.1 |  |  | 2.5 |  |  | 5.85 |  |  |  |  | 62.300 |  |  |  | 10.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | 31.3 |  | 2.15 | +0.14 | 2.5 |  | 0.85 | 2.00 |  | +0.00 |  | 30.5 |  |  | 46.9 |  |  | 44.7 |  |  | 6.7 |  | 4.0 |  |  | 2.5 |  |  | 5.20 |  |  |  |  | 64.300 |  |  |  | 10.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | 32.3 |  | 2.65 | -0.00 | 2.6 |  | 0.85 | 2.50 |  | -0.07 |  | 31.5 | +0.25 |  | 47.9 |  |  | 45.7 |  |  | 6.6 |  | 4.2 |  |  | 2.5 |  |  | 7.05 |  |  |  |  | 82.800 |  |  |  | 12.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 33.0 |  | 2.65 |  | 3.0 |  | 1.00 | 2.50 |  |  |  | 32.2 | -0.50 |  | 48.9 |  |  | 48.4 |  |  | 6.7 |  | 4.2 |  |  | 2.5 |  |  | 7.20 |  |  |  |  | 85.200 |  |  |  | 13.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | 33.8 |  | 2.65 |  | 3.3 |  | 1.10 | 2.50 |  |  |  | 33.0 |  |  | 49.9 |  |  | 47.2 |  |  | 6.7 |  | 4.2 |  |  | 2.5 |  |  | 7.50 |  |  |  |  | 87.600 |  |  |  | 14.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | 36.0 | +0.00 | 2.65 |  | 3.0 |  | 1.00 | 2.50 |  |  |  | 35.2 |  |  | 52.1 |  |  | 49.6 |  |  | 6.8 |  | 4.3 |  |  | 2.5 |  |  | 8.30 |  |  |  |  | 92.500 |  |  |  | 15.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 37.5 | -0.25 | 2.65 |  | 3.8 |  | 1.25 | 2.50 |  |  |  | 36.5 |  |  | 55.0 |  |  | 51.5 |  |  | 7.0 |  | 4.4 |  |  | 2.5 |  |  | 8.60 |  |  |  |  | 80.900 |  |  |  | 18.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | 39.5 |  | 2.65 |  | 3.8 |  | 1.25 | 2.50 |  |  |  | 38.5 |  |  | 57.4 |  |  | 53.9 |  |  | 7.2 |  | 4.5 |  |  | 2.5 |  |  | 9.30 |  |  |  |  | 84.900 |  |  |  | 19.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 42.5 |  | 2.65 |  | 3.8 |  | 1.25 | 2.50 |  |  |  | 41.5 | +0.39 |  | 61.0 |  |  | 57.5 |  |  | 7.5 |  | 4.7 |  |  | 2.5 |  |  | 10.70 |  |  |  |  | 91.000 |  |  |  | 21.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | 45.5 |  | 2.65 |  | 3.8 |  | 1.25 | 2.50 |  |  |  | 44.5 | -0.90 |  | 64.6 |  |  | 61.1 |  |  | 7.8 |  | 5.0 |  |  | 2.5 |  |  | 11.30 |  |  |  |  | 97.100 |  |  |  | 22.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 47.0 |  | 3.15 |  | 4.5 |  | 1.50 | 3.00 |  |  |  | 45.8 |  |  | 67.0 |  |  | 63.0 |  |  | 8.0 |  | 5.1 |  |  | 2.5 |  |  | 15.30 |  |  |  |  | 121.000 |  |  |  | 28.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | 49.0 |  | 3.15 |  | 4.5 |  | 1.50 | 3.00 |  |  |  | 47.8 |  |  | 69.4 |  |  | 65.4 |  |  | 8.2 |  | 5.2 |  |  | 2.5 |  |  | 16.60 |  |  |  |  | 126.000 |  |  |  | 29.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | 52.0 |  | 3.15 |  | 4.5 |  | 1.50 | 3.00 |  | +0.00 |  | 50.8 |  |  | 73.0 |  |  | 69.0 |  |  | 8.5 |  | 5.4 |  |  | 2.5 |  |  | 17.10 |  |  |  |  | 133.000 |  |  |  | 31.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | 55.0 |  | 3.15 |  | 4.5 |  | 1.50 | 3.00 |  | -0.08 |  | 53.8 |  |  | 76.6 |  |  | 72.6 |  |  | 8.8 |  | 5.6 |  |  | 2.5 |  |  | 18.90 |  |  |  |  | 141.000 |  |  |  | 32.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 57.0 | +0.00 | 3.15 |  | 4.5 |  | 1.50 | 3.00 |  |  |  | 55.8 |  |  | 79.0 |  |  | 75.0 |  |  | 9.0 |  | 5.8 |  |  | 2.5 |  |  | 19.40 |  |  |  |  | 146.000 |  |  |  | 33.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 62.0 | -0.30 | 4.15 |  | 4.5 |  | 1.50 | 4.00 |  |  |  | 60.8 | +0.46 |  | 84.6 |  |  | 80.6 |  |  | 9.3 |  | 6.3 |  |  | 3.0 |  |  | 29.10 |  |  |  |  | 210.000 |  |  |  | 36.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 67.0 |  | 4.15 |  | 4.5 |  | 1.50 | 4.00 |  |  |  | 65.5 | -1.10 |  | 90.0 |  |  | 86.0 |  |  | 9.5 |  | 6.6 |  |  | 3.0 |  |  | 35.30 |  |  |  |  | 226.000 |  |  |  | 39.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 72.0 |  | 4.15 |  | 4.5 |  | 1.50 | 4.00 |  |  |  | 70.5 |  |  | 95.4 |  |  | 91.4 |  |  | 9.7 |  | 7.0 |  |  | 3.0 |  |  | 39.30 |  |  |  |  | 243.000 |  |  |  | 42.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 76.5 |  | 4.15 |  | 5.3 |  | 1.75 | 4.00 |  | +0.00 |  | 74.5 |  |  | 100.6 |  |  | 96.1 |  |  | 9.8 |  | 7.4 |  |  | 3.0 |  |  | 43.70 |  |  |  |  | 259.000 |  |  |  | 52.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | 81.5 |  | 4.15 |  | 5.3 |  | 1.75 | 4.00 |  | -0.10 |  | 79.5 |  |  | 106.0 |  |  | 101.5 |  |  | 10.0 |  | 7.8 |  |  | 3.5 |  |  | 48.50 |  |  |  |  | 275.000 |  |  |  | 56.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 85.5 | +0.00 | 4.15 |  | 5.3 |  | 1.75 | 4.00 |  |  |  | 84.5 |  |  | 111.4 |  |  | 106.9 |  |  | 10.2 |  | 8.2 |  |  | 3.5 |  |  | 59.40 |  |  |  |  | 291.000 |  |  |  | 59.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 | 91.5 | -0.35 | 4.15 |  | 5.3 |  | 1.75 | 4.00 |  |  |  | 89.5 | +0.54 |  | 116.6 |  |  | 112.1 |  |  | 10.3 |  | 8.6 |  |  | 3.5 |  |  | 61.20 |  |  |  |  | 307.000 |  |  |  | 62.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 96.5 |  | 4.15 |  | 5.3 |  | 1.75 | 4.00 |  |  |  | 94.5 | -1.30 |  | 122.0 |  |  | 117.5 |  |  | 10.5 |  | 9.0 |  |  | 3.5 |  |  | 71.60 |  |  |  |  | 324.000 |  |  |  | 66.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Con fondo amarillo se mantiene stock |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |