|  |  |
| --- | --- |
|  | Seguro DIN 471 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| En acero para muelle al carbono. acabado estándar - fosfato o aceite  Los anillos Din 471 o seguros segers(seggers,seagers,seager,circlip). En norma ANDERTON **1400**, en norma WALDES TRUCK **5100**. Estos son utilizados para el montaje de piezas y su posterior fácil desmontaje solamente abriendo el anillo Los podemos encontrar en automóviles,máquinas agrícolas,viales,mineras,electrodomésticos y muchas otras posibilidades de mecanismos. Los seguros son fabricados en acero para resortes SAE 1070 cuya composición química es la siguiente: | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Carbono máx. **0,75** | Fósforo máx **0,04** | Azufre máx **0,50** |
|  |  | |
| manganeso **0,60** al **0,90** | con una dureza de **45 a 53** HRc. | |