|  |  |
| --- | --- |
| Din 472 | Seguro   DIN 472 |
|   |   |   |
|   |   |   |
| En acero para muelle al carbono. acabado estándar - fosfato y aceiteLos anillos Din 472 o seguros segers(seggers,seagers,seager,circlip). En norma ANDERTON **1300**, en norma WALDES TRUCK **5000**. Estos son utilizados para el montaje de piezas y su posterior fácil desmontaje solamente abriendo el anillo Los podemos encontrar en automóviles, máquinas agrícolas, viales, mineras, electrodomésticos y muchas otras posibilidades de mecanismos. Los seguros son fabricados en acero para resortes SAE 1070 cuya composición química es la siguiente: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Carbono máx. ***0,75*** | *Fósforo máx* ***0,04*** | Azufre máx ***0,50*** |
| manganeso ***0,60*** al ***0,90*** | con una dureza de ***45 a 53*** HRc. |